## Комплект для ремонта наружных пластмассовых деталей

### Содержимое

BL-1009_055

| 1 | Средство для очистки пластмассы | Для очищения и обезжиривания пластмассовых деталей. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Грунтовка для пластмассы | Для лучшего склеивания между клеем для пластмассы 2К и пластмассовыми деталями. |
| 3 | Самоклеящаяся укрепляющая лента | Для укрепления тыльной стороны зоны, требующей ремонта. |
| 4 | Двухкамерный зарядный пистолет |  |
| 5 | Универсальный клей для пластмассы 2K | Для ремонта пластмассы, которая должна шлифоваться и окрашиваться через 30 минут или более. |
| 6 | Быстросохнущий клей для пластмассы 2K | Для ремонта пластмассы, которая должна шлифоваться и окрашиваться через 10 минут. |
| 7 | Смесительная трубка | Для обеспечения правильного смешивания компонентов клея 2K. |
| 8 | Формовочная плёнка | Чтобы следовать контурным линиям наружной пластмассовой поверхности. |

### Дополнительное оборудование и инструменты

- Нужно приобрести отдельно следующее дополнительное оборудование и инструменты:

- Электродрель со сменными элементами, чтобы прекращать распространение трещины.

- Отрезной нож, чтобы создавать надрезы V-образной формы на поверхности разрыва для лучшего приклеивания.

- Электрический резак для использования вместо отрезного ножа.

- Наждачную бумагу P180, чтобы делать шероховатыми / шлифовать ремонтируемые зоны.

- Наждачную бумагу P320 для окончательной шлифовки поверхности перед грунтованием.

- Ножницы

- Защитные очки, чтобы надевать на время сверления или шлифования.

- Респиратор, чтобы надевать на время шлифования.

### Технические данные

|  | Сверхбыстро-сохнущий клей для пластмассы | Быстро-сохнущий клей для пластмассы | Универсальный клей для пластмассы | Прозрачный клей для пластмассы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период обработки | 25 сек | 1,5 мин | 3,5 мин | 3 мин |
| Можно шлифовать при 23°C через | 5 мин | 10 мин | 30 мин | 30 мин |
| Можно окрашивать через | 5 мин | 10 мин | 30 мин | 30 мин |
| Твёрд. по Шору D | 79 | 79 | 79 | 40 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Бесцветный |

ПРИМ:	Эту информацию следует рассматривать только как рекомендательную, основанную на нашем опыте. Следует выполнить предварительные испытания.

ПРИМ:	Эти клеи не подходят для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) и PTFE (тефлона). Прозрачный клей подходит для PC (поликарбоната) и PMMA (плексигласа).

ПРИМ:	Из-за применяемых при изготовлении пластмассрвых деталей покрытий и разделительных составов в некоторых случаях могут проблемы с приклеиванием. При необходимости проверьте соместимость материалов в каком-нибудь незаметном месте.

## Работа

- Распылите средство для очистки пластмассы на зоны склеивания и дайте средству подействовать в течение 2 минут. Затем протрите чистой сухой безворсовой тканью.

BL-1009_020

BL-1009_021

- Чтобы избежать разрыва деталей, просверлите дырку в конце ремонтируемой зоны.

BL-1009_022

- Сделайте на рабочей стороне разрыва надрез V-образной формы.

BL-1009_023

- Отшлифуйте переднюю и тыльную сторону ремонтируемой зоны наждачной бумагой P180. Избегайте нагревания шлифуемой поверхности.

BL-1009_024

- Нанесите тонкий слой грунтовки для пластмассы на обе стороны и дайте проветриться в течение 2 минут (при 23° C).

BL-1009_025

- Отрежьте от самоклеящейся укрепляющей ленты кусок нужного для ремонта размера.

BL-1009_026

### Нанесение клея

- По собственному выбору приступите к процедуре ремонта, нанося клей на ремонтируемую зону либо спереди, либо тыльной стороны.

#### Нанесение клея на переднюю сторону

- Приклейте клейкую ленту непосредственно на заднюю сторону повреждённой зоны.

BL-1009_027

- В зависимости от вида ремонта, возьмите либо универсальный, либо быстросохнущий клей. Чтобы получить однородную смесь 1:1, выдавите 1-2 см клея, затем приступайте к процессу склеивания.

BL-1009_028

- Наносите клей спереди через разрыв. Обеспечьте, чтобы кончик смесительной трубки всегда оставался в клее, так чтобы не образовывались воздушные пузырьки.

BL-1009_029

- Разровняйте лишний клей с помощью формовочной плёнки и шпателя.

BL-1009_030

### Нанесение клея на тыльную сторону

- В зависимости от вида ремонта, возьмите либо универсальный, либо быстросохнущий клей. Чтобы получить однородную смесь 1:1, выдавите 1-2 см клея, затем приступайте к процессу склеивания.

BL-1009_028

- Нанесите клей прямо на укрепляющую ленту. Обеспечьте, чтобы кончик смесительной трубки всегда оставался в клее, так чтобы не образовывались воздушные пузырьки.

BL-1009_031

- Прижмите подходящий кусок формовочной плёнки к передней стороне трещины.

BL-1009_032

- Осторожно прижимайте укрепляющую плёнку с клеем к тыльной стороне ремонтируемой зоны, пока клей не проступит сквозь разрыв на переднюю сторону объекта и на формовочную плёнку.

BL-1009_033

BL-1009_034

- Разровняйте лишний клей, используя формовочную плёнку и шпатель.

BL-1009_035

### Для обеих процедур ремонта

- После затвердевания клея удалите формовочную плёнку и зашкурьте поверхность наждачной бумагой P180. Избегайте нагревания шлифуемой поверхности.

BL-1009_036

- Теперь используйте наждачную бумагу P320, чтобы сделать поверхность гладкой перед нанесением грунтовки и окончательной отделкой лакокрасочного покрытия.

BL-1009_037

Замечания: